



**RRT**

Omschrijving:  
  
  
- Métisse thermische isolatierollen van gerecyclede textielvezels (katoen)  
- Densiteit van 20 kg/m3  
- Afwijkende breedtes op aanvraag leverbaar  
- Dubokeur gecertificeerd

- LCA EPD score A+

Technische specificaties: Toepassing:

|  |
| --- |
| Lambda-waarde 0,039 W/m K Geluidsabsorptie Aw = 0,80 Warmteopslagcapaciteit C = 1600J /kg/.K  Dampdiffusieweerstand µ = 2,2 Brandklasse B / S1 / D0 Vochtabsorptievermogen WP = 7,04 kg/m2 Thermische faseverschuiving 6 – 8 uur |

|  |
| --- |
| Vloerisolatie Dakisolatie Spouwmuurisolatie Isolatie dakkapellen Isolatie koelruimtes Prefab elementen |

Leveringsoverzicht:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type | Dikte  (mm) | Breedte  (cm) | Lengte  (cm) | Rd-waarde | m2  per rol | m2  per pallet |
| **RRT050** | 50 | 60 | 120 | 1,25 | 9,00 | 67,20 |
| **RRT080** | 80 | 60 | 120 | 2,05 | 5,88 | 47,04 |
| **RRT100** | 100 | 60 | 120 | 2,55 | 4,80 | 38,40 |
| **RRT120** | 120 | 60 | 120 | 3,05 | 4,08 | 32,64 |



Tel: 013 - 570 23 14

Fax: 013 – 542 37 45

Mail: [info@vrk-isolatie.nl](mailto:info@vrk-isolatie.nl)

Web: [www.vrk-isolatie.nl](http://www.vrk-isolatie.nl)

VRK Isolatie en Akoestiek

Boterberg 7

5047 ST TILBURG

Postbus 245

5000 AE TILBURG