Bande Résiliente (Réf. BR)   -   Ontkoppelingsstrip (Ref. BR)

La Bande Résiliente est une plaque de protection composée de granulés de caoutchouc liés dans un mélange avec une colle polyuréthane. Il est chimiquement neutre et est utilisé comme : couche de protection et d’étalement de pression, couche d’antivibration et antidérapante et comme couche d’isolation acoustique et d’isolation du bruit de contact, tapis de chargement…

La Bande Résiliente est un caoutchouc protecteur et antidérapant qui est approprié pour les tapis de chargement pour le transport routier parce qu’ils ont un coefficient antidérapant plus élevé, selon la norme GS-V-28.

De Ontkoppelingsstrip bestaat uit een polyurethaan gebonden rubbergranulaat. Het is chemisch neutraal en wordt ingezet als : bescherming, drukspreiding, antitrilling, antislip-, contactgeluid isolerend materiaal, ladingstroken…

De Ontkoppelingsstrip is een bescherm en antisliprubber dat geschikt is voor ladingstroken voor vrachtvervoer omdat ze een hogere antislipcoëfficiënt hebben, nl volgens de norm GS-V-28.

| Couleur/Kleur | Noir/Zwart |
| --- | --- |
| Surface/Oppervlak | Structure granulée fine/Fijne granulaat structuur |
| Densité/Dichtheid | 920 kg/m³ |
| Résistance à la traction Treksterke | 3 mm – min. 0,6N/mm² (DIN 53571) |
| Allongement à la rupture Rek bij breuk | 3 mm – min. 60 % (DIN 53571) |
| Résistance au feu Brandweerstand | B2 (DIN 4102) |
| Résistance thermique Waarmteweerstand | Stable de -30°C à + 80°C Stabiel van -30°C à + 80°C |
| Coefficient de frottement Wrijvingscoëfficient | Moyenne 0,50 à 8 mm Ongeveeer 0,50 à 8 mm |
| Résistance à l’environnement Milieuweerstand | Résistance limitée aux acides et à la solution alcaline Beperkte weerstand tegen zuren en alkalische oplossing |
| Déformation sous les charges de trafic Vervorming onder verkeersbelasting | 10 % ca 38t/m² 20 % ca 87t/m² |
| Pression de contact maximum Max contact druk | 875kPa |