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Bande Résiliente (Réf. BR)   -   Ontkoppelingsstrip (Ref. BR)

La Bande Résiliente est une plaque de protection composée de granulés de caoutchouc liés dans un mélange avec une colle polyuréthane. Il est chimiquement neutre et est utilisé comme : couche de protection et d’étalement de pression, couche d’antivibration et antidérapante et comme couche d’isolation acoustique et d’isolation du bruit de contact, tapis de chargement…
La Bande Résiliente est un caoutchouc protecteur et antidérapant qui est approprié pour les tapis de chargement pour le transport routier parce qu’ils ont un coefficient antidérapant plus élevé, selon la norme GS-V-28.

De Ontkoppelingsstrip bestaat uit een polyurethaan gebonden rubbergranulaat. Het is chemisch neutraal en wordt ingezet als : bescherming, drukspreiding, antitrilling, antislip-, contactgeluid isolerend materiaal, ladingstroken…
De Ontkoppelingsstrip is een bescherm en antisliprubber dat geschikt is voor ladingstroken voor vrachtvervoer omdat ze een hogere antislipcoëfficiënt hebben, nl volgens de norm GS-V-28.


	Couleur/Kleur
	Noir/Zwart

	Surface/Oppervlak
	Structure granulée fine/Fijne granulaat structuur

	Densité/Dichtheid
	920 kg/m³

	Résistance à la traction
Treksterke
	3 mm – min. 0,6N/mm² (DIN 53571)

	Allongement à la rupture
Rek bij breuk
	3 mm – min. 60 % (DIN  53571)

	Résistance au feu
Brandweerstand
	B2 (DIN 4102)

	Résistance thermique
Waarmteweerstand
	Stable de -30°C à + 80°C
Stabiel van -30°C à + 80°C

	Coefficient de frottement
Wrijvingscoëfficient
	Moyenne 0,50 à 8 mm
Ongeveeer 0,50 à 8 mm

	Résistance à l’environnement
Milieuweerstand
	Résistance limitée aux acides et à la solution alcaline
Beperkte weerstand tegen zuren en alkalische oplossing

	Déformation sous les charges de trafic
Vervorming onder verkeersbelasting
	10 % ca 38t/m²
20 % ca 87t/m²

	Pression de contact maximum
Max contact druk
	875kPa
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